

**2023 YILI**

**BAKLAVA ÖRGÜLÜ KAFES TELİ**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1- AMAÇ**

**1.1-**Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak TS EN 10223-6 standartlarına uygun, aşağıda belirtilen cins ve miktarlarda baklava örgülü kafes teli satın alınacaktır.

**2- TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1*-*** Kafes tellerinin örgü şekli baklavalı olacaktır.

**2.2*-*** Kafes telleri sıcak daldırma galvanizli telden imal edilecek ve çinko kaplama ağırlığı 50 - 60 gr/m² olacaktır.

**2.3*-***Galvanizli telin malzemesi AISI ( SAE ) 1008 kalite ve kopma mukavemeti 38 – 44 Kgf/mm2 olacaktır.

**2.4*-***Kafes telleri aşağıdaki tabloya uygun olarak boyları 20 metre olacak şekilde rulolar halinde teslim edilecektir.

**2.5-**Temin edilecek kafes tellerine ait ölçüler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Malzemenin cinsi** | **Tel kalınlığı** | **Baklava Göz Aralığı** | **Ebatları** |
| Baklava Örgülü Kafes Teli | 3 mm | 50 x 50 mm | 1,2 m x 20 m  |
| Baklava Örgülü Kafes Teli | 2,3 mm | 40 x 40 mm | 1 m x 20 m  |
| Baklava Örgülü Kafes Teli | 2,3 mm | 40 x 40 mm | 1,5 m x 20 m  |
| Baklava Örgülü Kafes Teli | 2,5 mm | 40 x 40 mm | 1,2 m x 20 m  |
| Baklava Örgülü Kafes Teli | 3 mm | 50 x 50 mm | 1 m x 20 m  |

**4- KONTROL MUAYENE VE KABUL**

**4.1*-***Kontrol muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

**5- GENEL HÜKÜMLER**

**5.1*-***Firmalar baklava örgülü kafes tellerini ambalajlı olarak teslim edeceklerdir. Kafes tellerinin her biri schiring naylonlar ile sağlam bir şekilde ambalajlanacaktır.

**5.2**-Firmalar teklifleriyle birlikte üretici firmaya ait TS EN 10223-6 Belgesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası ve tanıtıcı katalog vereceklerdir.

**5.3-Firmalar teklif verdikleri malzemeler için marka belirterek katalogları üzerinde göstereceklerdir. Firmalar tekliflerinde, teknik şartnamemizde istenen belgeleri vererek hangi üretici firmayı belirttilerse, malzeme tesliminde de verdikleri malzemeler aynı üretici firmaya ait olacaktır. Üretici firmaya ait sevk irsaliyesi ile teknik şartnamede belirtilen üretici firmaya ait teknik özellikleri içeren test sertifikasını malzeme tesliminde vereceklerdir. Aksi halde malzemeler reddedilecektir.**

**5.4*-***Firmalar açıkça belirtmek şartı ile alternatif teklifte bulunabilirler.

**5.5*-***Malzemelerin teslim yeri aşağıdaki dağılım tablosuna uygun olarak ilgili müesseselerin ambar sahasıdır.

**5.6*-***Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

**6-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ**

**6.1**-Firmalar telleri 45 takvim gününde teslim edeceklerdir. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Alternatif teslim süreli firma tekliflerinin değerlendirilmesinde kurumumuz serbest olacaktır.

**6.2-**Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir.

**6.3*-***Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İhaleSıra No** | **Malzemenin cinsi** | **Armutçuk TİM****(m²)** | **Kozlu TİM****(m²)** | **Karadon TİM** **(m²)** | **Amasra TİM****(m²)** | **Toplam****(m²)** |
| **4** | Baklava Örgülü Kafes Teli(**1,2 m x 20m**)lik rulolar halinde, Tel kalınlığı:**3 mm**, Baklava Göz Aralığı: **50 x 50 mm** | - | - | 4.800 | 240 | 5.040 |
| **5** | Baklava Örgülü Kafes Teli(**1 m x 20 m**)lik rulolar halinde, Tel kalınlığı:**2,3 mm**, Baklava Göz Aralığı: **40 x 40 mm**  | 10.000 | - | - | 200 | 10.200 |
| **6** | Baklava Örgülü Kafes Teli(**1,5 m x 20 m**)lik rulolar halinde, Tel kalınlığı:**2,3 mm**, Baklava Göz Aralığı: **40 x 40 mm**  | - | - | - | 300 | 300 |
| **7** | Baklava Örgülü Kafes Teli(**1,2 m x 20 m**)lik rulolar halinde, Tel kalınlığı:**2,5 mm**, Baklava Göz Aralığı: **40 x 40 mm** | - | - | - | 1.200 | 1.200 |
| **8** | Baklava Örgülü Kafes Teli(**1 m x 20mt**)lik rulolar halinde, Tel kalınlığı:**3 mm**, Baklava Göz Aralığı: **50x50mm** | - | 200 | - | 300 | 500 |