****

 **2024 YILI**

**SUNİ DERİ GOCUK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1- AMAÇ**

Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin ihtiyacı olarak yer altı işyerlerinde çalışan maden işçilerini dış etkilerden korumak üzere kişisel koruyucu malzeme olarak aşağıda teknik özellikleri verilen suni deri gocuk satın alınacaktır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1- Suni Deri**:

2.1.1-Siyah renk, ağırlık 430±25 gr / m² ve aşağıda nitelikleri belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.

2.1.2**-**Suni deri imalinde boyalı veya boyasız diyagonal bez kullanılacaktır. Boyalı bez kullanıldığında tere karşı renk haslığı olacaktır.

2.1.3**-**İmalatta kullanılan suni deri 20 gr/cm2 basınç altında 24 saat –4 o C de bekletildiğinde katlanma yerleri çatlamayacak birbirine yapışmayacaktır.

2.1.4-Suni derilerden 20x25 cm ebadında hazırlanmış numunelerin kopma mukavemetleri en az enine 40 kg boyuna 40 kg olacaktır.

**2.2- Dikiş**

2.2.1-Tüm dikişleruygun yoğunlukta olacaktır (4÷5/cm)

2.2.2-Dikiş yerlerinde kumaş büzülmesi, iplik atlaması, iplik sarkması ve potluk olmayacaktır.

2.2.3-Firmanın adı, markası, telefon ve beden numaralarını belirten bez etiket dikilecektir.

2.2.4-Düğme ilikleri ilik makinası ile sık dikiş pozisyonunda yapılacaktır. Düğmeler, iplikler çözülmeyecek şekilde dikilecektir.

2.2.5-Tüm dikiş başlangıç ve bitiş yerleri ile cep ağızları dikişi sağlamlaştırılacaktır.

**2.3- Astar**

Astar iç yakadan başlayarak kol içleri de dahil gocuğun tüm içini kaplayacak, mostra ve etek uçları kıvrımları ile birleşmiş olacaktır. Astar % 100 pamuklu kumaştan, 150 gr/m2 silikon elyaf baklava örgülü olacaktır.

**2.4- İmalat Şekli**

2.4.1-Ekli resimde görüldüğü gibi yakalar palto biçimi, önde üç adet düğme, klapa ucunda kendi kumaşından çevirme makine dikişli üç adet ilik bulunacaktır.

2.4.2-Mostra klapa hizasından başlayarak üstte 15-16 cm, etek ucunda 6-7 cm genişliğindedir.

2.4.3-Ön yanda 18x18 cm ebadında 2 adet kapaklı cep olacaktır.

# 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1-Firmalar teklifleri ekinde koku, şekil, görünüş, dikim ve beden ölçüsü yönünden incelenmek üzere 1 adet gocuk numunesi vereceklerdir. Numunesi idare tarafından uygun bulunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2-Firmalar alternatif modelli tekliflerde bulunabilirler. Ancak bu teklifleri değerlendirmede TTK tamamen serbest olacaktır.

3.3-Firma gocukları her türlü malzeme, işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 12 ay süre için garanti edecektir.

3.4-**AMBLEM**: Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi (renkli) 6x8 cm ebadında TTK amblemi, sol göğüs üzerinde baskılı olarak yerleştirilecektir.

3.5-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

**4- NUMUNE ALMA ve MUAYENE**

4.1-Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarlarıdır.

4.2-Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen elbiseler bir parti sayılır.

4.3-Muayene, usulüne uygun olarak kurumumuzun bu işle görevlenmiş muayene komisyonu tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak, koklanarak; test ve analizler laboratuar müdürlüğünce ve/veya TTK’ca uygun görülen resmi laboratuarlarda yapılacaktır.

4.4-Test ve analizde kullanılacak numunelerin bozulması halinde numune bu partiden tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir.

4.5-Giysiler piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya uygun paket veya ambalajlarla teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi yazılacaktır.

**5- SİPARİŞ MİKTARI ve BEDEN ÖLÇÜLERİ**

5.1-Suni deri gocukların teslim süresi 60 takvim günüdür.

5.2-Sipariş miktarı ve beden ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. Numune beden ölçüsüne göre beden ölçüleri yeniden düzenlenebilecektir.

5.3- Beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır.

Suni Deri Gocuk (siyah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beden | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Toplam |
| Adet | 2 | 28 | 73 | 115 | 77 | 45 | **340** |

|  |  |
| --- | --- |
| untitled |  |